Dulux Trade Satinwood Алкидная полуматовая эмаль

| Область применения | Dulux Trade Satinwood алкидная полуматовая краска, пригодна для защиты и отделки деревянных и металлических поверхностей внутри помещений, для которых требуется прочное, отделочное покрытие. Краска выдерживает нагрев до 90°С. Подходит для окраски радиаторов отопления, однако при длительной эксплуатации на горячих поверхностях возможно незначительное обесцвечивание. Устойчива к уровням влажности воздуха, существующим внутри помещений, и выдерживает частую мойку. |
| --- | --- |
| Упаковка | 1, 2.5 и 5 литров. |
| Цветовая Гамма | Белая и цветная. Колеруется по колеровочной системе Dulux, а также по системам NCS и RAL. |
| Особенности применения | Рекомендуется наносить в два слоя. Новые или полностью очищенные поверхности дерева или металла необходимо предварительно загрунтовать соответствующей грунтовкой (грунтовка по дереву – Dulux Wood Primer, грунтовка по металлу – Dulux Metal Primer). Не подходит для применения на находящихся под водой поверхностях. Допускается пожелтение белой краски при длительной эксплуатации в местах недоступных для солнечного света. О правильной подготовки поверхности читайте в соответствующем разделе. |
| Основные компоненты | Пигмент: Светостойкие пигменты без соединений свинца. Связующее: Алкидная смола.. Растворитель: Уайт-спирит. |
| Содержание твёрдой фазы | 50% (номинально). |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. |
| Расход | Реальный расход зависит от свойств поверхности. По гладкой поверхности со средними впитывающими свойствами- до 17 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 4÷ 6 часов. Полное высыхание: 16 ÷ 24 часа. |
| Разбавление | Для нанесения ручным инструментом разбавление не должно превышать пропорции 1 часть уайт-спирита на 10 частей краски. |
| Распыление | Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить материал другим способом, необходимо позаботится об охране окружающей среды и индивидуальных средствах защиты. В близи пешеходных зон, зелёных насаждений, и т.п. необходимо предусмотреть специальные защитные ограждения. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. Работать только в хорошо проветриваемом помещении. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |