Dulux Trade Stain Block Plus Грунтовка блокирующая старые пятна

| Область применение | Dulux Trade Stain Block Plus грунтовка на водной основе для стен и потолков внутри помещения. Предотвращает проявление старых бытовых пятен сквозь вновь нанесённое финишное покрытие. Эффективна против пятен от чернил (авторучек и маркеров), жиров, кофе, табачного дыма, копоти и т.п. Хорошо грунтует и упрочняет рыхлые и осыпающиеся поверхности штукатурки, кирпича, а также известковые и ранее окрашенные клеевыми составами поверхности. Быстро сохнет и легко наносится. |
| --- | --- |
| Упаковка | 1 и 2,5 литра. |
| Цветовая Гамма | Белая. |
| Особенности применения | Как правило, достаточно одного слоя, но в некоторых случаях может потребоваться дополнительный слой. Наносится на проблемные участки поверхности, выходя за границы пятен на 2 ÷ 3 см. |
| Основные компоненты | Пигмент: Двуокись титана, оксид цинка и инертные наполнители. Связующее: Эмульсия сополимеров акрила. Растворитель: Вода. |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. |
| Расход | Реальный расход зависит от впитывающих свойств поверхности. По гладкой поверхности со средними впитывающими свойствами до 14 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: от 1 до 4 часов. Полное высыхание: 6 ÷ 8 часов. Повторное нанесение не ранее 8 часов. |
| Разбавление | Не рекомендуется. |
| Разспыление | Не рекомендуется. |
| Очистка инструмента | Сразу после использования инструмента удалите с него излишки грунтовки и промойте водой. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |