Dulux Trade Supermatt Водоэмульсионная краска для новых поверхностей

| Область применения | Dulux Trade Supermatt особо матовая водоэмульсионная краска с высокой кроющей способностью, которая обеспечивает превосходное матовое покрытие. Для внутренних работ. Пригодна для окраски стен и потолков (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон, асбоцемент и т.п.) в жилых и не жилых помещениях с умеренной влажностью. Микропористость и паропроницаемость образующегося покрытия позволяет наносить краску на не полностью просушенную штукатурку. Наиболее часто используется в качестве первого (грунтовочного) слоя по новым оштукатуренным поверхностям с дальнейшей окраской водоэмульсионными красками из линейки Dulux Trade. Выдерживает умеренную мойку. Не рекомендуется использовать краску в качестве финишного покрытия в тех помещениях, где возможна сильная конденсация (таких как ванные комнаты). Для таких помещений используйте Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell В помещениях с умеренной влажностью в которых предполагается частое мытьё стен рекомендуется использовать краскуDulux Trade Diamond Matt. |
| --- | --- |
| Упаковка | 5 и 10 литров. |
| Цветовая Гамма | Белая и цветная. Колеруется только в светлые тона. |
| Свойства | Если предполагается использовать краску в качестве основного финишного покрытия, то рекомендуется нанести два слоя. Перед применением тщательно перемешайте краску. Если краска покажется слишком густой, разбавьте её водой. Для нормального применения не более чем 1 часть воды на 5 частей краски. |
| Основные компоненты | Пигмент: Светостойкие пигменты без соединений свинца. Связующее: Эмульсия поливинилацетата. Растворитель: Вода. |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. Распыление. |
| Расход | Реальный расход зависит от свойств поверхности. По гладкой поверхности со средними впитывающими свойствами - до 18 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: примерно 30 минут Полное высыхание: 2 ÷ 4 часа. |
| Разбавление | Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавление не более 1 части воды на 3 части краски. Для нормального применения не более чем 1 часть воды на 5 частей краски. |
| Распыление | Обычное распыление: Разбавьте водой в пропорции не более 1 часть воды на 2, 5 части краски - подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: Разбавьте водой в пропорции 1 часть воды на 5 частей краски. Рекомендуется давление на краску не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38мм, наносить под углом 65° к поверхности. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность, а также не использовать на нагревающихся поверхностях (например: радиаторы отопления). |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |