Dulux Trade Vinyl Soft Sheen Водоэмульсионная полуматовая краска

| Область применения | Dulux Trade Vinyl Soft Sheen водоэмульсионная краска, которая обеспечивает привлекательное полуматовое покрытие. Для внутренних работ. Пригодна для окраски стен и потолков (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон, асбоцемент, обои под покраску и т.п.) в жилых и не жилых помещениях с умеренной влажностью. Выдерживает небольшой конденсат и частую мойку. Наиболее хорошо эта краска зарекомендовала себя при использовании на рельефных обоях, создавая неповторимый, привлекательный вид. Не рекомендуется использовать краску в качестве финишного покрытия в тех помещениях, где возможна сильная конденсация (таких как ванные комнаты). Для таких помещений используйте Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell" более подходит. |
| --- | --- |
| Упаковка | 1, 2.5 и 5 литров. |
| Цветовая Гамма | Белая и цветная. Колеруется по колеровочной системе Dulux, а также по системам NCS и RAL (примерно 19 000 цветов). |
| Особенности применения | Рекомендуется наносить в два слоя. Перед применением тщательно перемешайте краску. Если краска покажется слишком густой, разбавьте её водой. Для нормального применения не более чем 1 часть воды на 10 частей краски. При использовании на обоях под покраску разбавление практически не требуется. Разрешено применение в детских и лечебно-профилактических учреждениях. О правильной подготовки поверхности читайте в соответствующем разделе. |
| Основные компоненты | Пигмент: Светостойкие пигменты без соединений свинца. Связующее: Эмульсия сополимеров акрила и винилацетата. Растворитель: Вода. |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. Распыление. |
| Расход | Реальный расход зависит от свойств поверхности. По гладкой поверхность со средними впитывающими свойствами до 16 м2 с одного литра. Рельефная поверхность с высокими впитывающими свойствами 10 - 12 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: примерно 30 минут Полное высыхание: 2 ÷ 4 часа. |
| Разбавление | Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавление не более 1 части воды на 5 частей краски. Для нормального применения не более чем 1 часть воды на 10 частей краски. |
| Распыление | Обычное распыление: Разбавьте водой в пропорции не более 1 часть воды на 5 частей краски - подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: Разбавление водой, как правило, не требуется. Рекомендуется давление на краску не менее 133 бар(~130атм), диаметр сопла 0,38мм, наносить под углом 65° к поверхности. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность, а также не использовать на нагревающихся поверхностях (например: радиаторы отопления). |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |