Dulux Trade Wood Primer Грунтовка по дереву

| Область применения | Dulux Wood Primer грунтовка на основе органического растворителя, для внутренних и наружных работ по дереву. Применяется по новым или полностью очищенным поверхностям с последующей окраской любыми красками из линейки Dulux. |
| --- | --- |
| Упаковка | 1 литр. |
| Цветовая Гамма | Белая. |
| Особенности применения | При нанесении на твёрдые породы дерева необходимо разбавление в пропорции 1 часть уайт-спирита на 10 частей грунтовки. Для очень смолистой древесины рекомендуется использовать грунтовку Dulux Trade Aluminium Wood Primer. |
| Основные компоненты | Пигмент: Двуокись титана, оксид цинка и инертные наполнители. Связующее: Алкидные смолы. Растворитель: Уайт-спирит. |
| Содержание твёрдой фазы | 53% (номинально). |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. Распыление. |
| Расход | Реальный расход зависит от впитывающих свойств поверхности По гладкой поверхности со средними впитывающими свойствами- до 15 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха На касание: 4÷ 6 часов. Полное высыхание: 16÷24 часа. |
| Разбавление | Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление в пропорции 1 часть уайт-спирита на 10 частей грунтовки. |
| Разспыление | Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить материал другим способом, необходимо позаботится об охране окружающей среды и индивидуальных средствах защиты. В близи пешеходных зон, зелёных насаждений, и т.п. необходимо предусмотреть специальные защитные ограждения. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. Работать только в хорошо проветриваемом помещении. |
| Очистка инструмента | Сразу после использования инструмента промойте его уайт-спиритом. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |