## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALTA DECORACION

ALBA

ALBA – декоративное покрытие «мокрый шелк»

| Тип | Декоративное многослойное покрытие для внутренней отделки помещений. Позволяет получать эффект бархатистой шелковой поверхности, при простой технологии нанесения. Сочетание особых свойств материала и специальных инструментов позволяет создавать множество декоративных эффектов. |
| --- | --- |
| Свойства и область применения | Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а так же старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки поверхности. |
| Технические характеристики |  |
| Состав | - Грунт-краска «Imprima» - полуглянцевая водоразбавляемая краска с высокой укрывистостью. Увеличивает время открытой переработки материала, защищает поверхности от поражения грибками и бактериями. - Декоративное покрытие «ALBA» - водоразбавляемый материал на основе специальной акриловой дисперсии и металлических наполнителей. - Тонер «AD» - водоразбавляемый тонер, для придания цвета |
| Расход на готовое покрытие | Грунт-краска «Imprima» - 100 - 150 г/м2 (6 – 10 м2 /кг) Декоративное покрытие «ALBA» - 200 - 250 г/м2 (4-5 м2/кг); Практический расход зависит от цвета, метода нанесения, условий при нанесении, пористости и рельефа поверхности |
| Влагостойкость | Высокая, в том числе во влажных помещениях (ванные, кухни) |
| Стойкость к мокрому истиранию и мытью | Более 10000 циклов по DIN 53778 Окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой со щелочным моющим средством губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска. |
| ###### Токсичность | Экологически безопасное, не токсичное, применимо для детских и лечебных учреждений, не содержит органических растворителей |
| Блеск | От полуматового до полуглянцевого – в зависимости от способа нанесения |
| Разбавитель | Грунт-краска «Imprima», декоративное покрытие «ALBA» - вода |
| ###### Инструмент | Наносится специальными инструментами или их сочетанием: -валик «Velur» (Велюр) -ракля из нержавеющей стали «Veneziano Inox» (Венециано Инокс) |
| Цвет | Белый. |
| Колеровка | Колеруется специальными колорантами Toner AD (Тонер АД). Допускается колеровка другими универсальными пигментными пастами. Фирма «Ирис Декор» не несёт ответственности за выцветание покрытий, произошедшее вследствие применения мало светостойких пигментов. Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять материал одной партии. В случае если приходится применять материал разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий (1:1) |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления. Выдерживает до пяти циклов заморозки – разморозки. Внимание! не подвергать краску резкому размораживанию вблизи отопительных приборов. |
| Тара | Грунт-краска «Imprima» - ведро - 5, 13, 20 кг; Декоративное покрытие «ALBA» - ведро – 1 кг,5 кг; |

ALbA

ALBA – декоративное покрытие «мокрый шелк»

| ##### Инструкция по применению |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйная обработка, абразивная бумага). Поверхности ранее окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от отслаивающейся краски шпателем. Поверхность обработать шкуркой до полного удаления блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости обработать соответствующей грунтовкой. Поверхность должна быть ровной и гладкой, выравнивание рекомендуется производить финишной шпатлевкой «Plaster Exterior» или «Plaster Interior». Выровненные поверхности тщательно ошкурить наждачной бумагой до состояния идеальной гладкости и обработать грунтовкой «Grund». Применение грунтовок. При окраске бетонных, оштукатуренных, покрытых старой алкидной краской и других слабовпитывающих и мелящихся поверхностей рекомендуется нанесение укрепляющей грунтовки «Grund» в 1 слой. При окраске микропористых сильновпитывающих поверхностей (сухих шпатлевок, шпатлевок на гипсовой основе, гипсокартона, строительного гипса и т.п.) рекомендуется нанесение пропитывающей грунтовки «Sealer» в 1 слой. При высокой впитывающей способности поверхности рекомендуется наносить соответствующую грунтовку в 2-3 слоя методом «мокрый по мокрому» до полного исчезновения видимых следов повышенной впитываемости. |
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10ОС. Относительная влажность воздуха < 80 %. |
| Рекомендации по нанесению | Непосредственно перед применением материалы необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить холодной водой на 5-10% и тщательно перемешать. Не превышать пропорции разведения. Нанесение первого слоя - «Imprima» В зависимости от цвета конечного покрытия необходимо колеровать грунт-краску «Imprima» тонером AD (соответствие цветов смотреть в каталоге). Нанести белую или колерованную грунт-краску «Imprima» валиком «Velur» ровным слоем на всю поверхность в 1-2 слоя. Внимание! Окрашенная поверхность должна быть гладкой и однотонной. Время высыхания между слоями 2-4 часа. Нанесение первого слоя alba В зависимости от цвета конечного покрытия необходимо колеровать основу «ALBA» тонером AD (соответствие цветов смотреть в каталоге). Не ранее чем через 6 часов, используя раклю «Veneziano Inox», нанести (не создавая рисунка) на выбранный участок ровным тонким слоем покрытие «ALBA». Нанесение второго слоя alba ( создание рисунка) После высыхания (6-8 часов) при помощи ракли «Veneziano Inox» нанести покрытие «ALBA» быстрыми хаотичными мазками, т.о. формируя рисунок. Не дожидаясь высыхания материала, пройти повторно шпателем по поверхности (как бы причесывая ее в разных направлениях), с целью получения желаемого бархатистого эффекта. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7–1,0 м2. Во избежание появления видимых стыков не рекомендуется оставлять прямолинейные границы между участками. |
| Изготовитель | ООО «Ирис Деко» E-mail: irisdeco@irisdeco.ru, http:// www.irisdeco.ru |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов «Ирис Деко».

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Фирма «Ирис Деко» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.