## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALTA DECORACION

ANTIGUAS TIERRAS FLORENTINAS – ATF

Антигуас Тиеррас Флорентинас – АТФ

| Тип | Декоративное многослойное покрытие для внутренней отделки помещений. Создает эффект старых стен подернутых инеем и несущих отпечаток благородной старины. Прекрасно сочетается с современным интерьером. |
| --- | --- |
| Свойства и область применения | Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера в жилых, офисных и общественных помещениях. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а так же старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки поверхности. Не требует идеального выравнивания стен – скрывает мелкие дефекты, неровности и.т.д. |
| Технические характеристики |  |
| Состав | - Грунт-краска «Fondo» (Фондо) - высокоукрывистая водоразбавляемая грунт-краска на основе специального латекса и натурального мраморного наполнителя. Обеспечивает равномерность высыхания декоративного слоя, защищает поверхности от поражения грибками и бактериями. - База «Base ATF» (База АТФ) - водоразбавляемая финишная краска со специальным наполнителем. |
| Расход на готовое покрытие | Грунт-краска «Fondo» - 100 - 150 г/м2 (6 – 10 м2 /кг) База «Base ATF» - 100 - 150 г/м2 (6-8 м2/кг); Практический расход зависит от цвета, метода нанесения, условий при нанесении, пористости и неровности поверхности |
| Влагостойкость | Высокая, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (кухни) |
| Стойкость к мокрому истиранию и мытью | Более 5000 циклов по DIN 53778 Окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой со щелочным моющим средством губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска. |
| ###### Токсичность | Экологически безопасное, не токсичное, применимо для детских и лечебных учреждений, не содержит органических растворителей |
| Блеск | от полуматового до полуглянцевого |
| Разбавитель | вода |
| ###### Инструмент | Наносится специальными инструментами: -валик «Antigota» (Антигота) -кисть ATF -шпатель ATF Рекомендуется применение только оригинальных инструментов |
| Цвет | Белый. |
| Колеровка | Колеруется специальными колорантами Toner AD (Тонер АД). Допускается колеровка другими универсальными пигментными пастами. Фирма «Ирис Декор» не несёт ответственности за выцветание покрытий, произошедшее вследствие применения мало светостойких пигментов. Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять краску одной партии. В случае если приходится применять краски разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой парий (1:1) |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления. Грунт-краска «Fondo» выдерживает до пяти циклов заморозки – разморозки. Не подвергать краску резкому размораживанию вблизи отопительных приборов. Внимание! База «Base ATF» - не морозостойкая! |
| Тара | Грунт-краска «Fondo» - ведро - 5, 15, 25 кг; База «Base ATF» - пластмассовое ведро - 1.25, 2.5 кг |

ANTIGUAS TIERRAS FLORENTINAS – ATF

Антигуас Тиеррас Флорентинас – АТФ

| ##### Инструкция по применению |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйная обработка, наждачная бумага). Поверхности ранее окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от отслаивающейся краски шпателем, обработать наждачной бумагой до полного удаления блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом или сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости обработать соответствующей грунтовкой. При наличии значительных неровностей, поверхность выровнять финишной шпатлевкой «Plaster Interior», ошкурить и обработать грунтовкой «Grund». Применение грунтовок. При окраске бетонных, оштукатуренных, покрытых старой алкидной краской и других слабовпитывающих и мелящихся поверхностей рекомендуется нанесение укрепляющей грунтовки «Grund» в 1 слой. При окраске микропористых сильновпитывающих поверхностей (сухих шпатлевок, шпатлевок на гипсовой основе, гипсокартона, строительного гипса и т.п.) рекомендуется нанесение пропитывающей грунтовки «Sealer» в 1 слой. При высокой впитывающей способности поверхности рекомендуется наносить соответствующую грунтовку в 2-3 слоя методом «мокрый по мокрому» до полного исчезновения видимых следов повышенной впитываемости. |
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10ОС. Относительная влажность воздуха <80%. |
| Рекомендации по нанесению | Нанесение грунт-краски «Fondo» Непосредственно перед применением краску необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить холодной водой на 5-10% . Не превышать указанные пропорции разведения! Разбавленную краску тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя валиком «Antigota». Второй слой наносить не ранее, чем через 6 часов после первого. Колеровка базы «Base ATF» Через 6-8 часов после нанесения основы «Fondo», влить выбранный колорант «Toner AD» в «Base ATF» в соответствии с пропорцией и тщательно перемешать деревянной палочкой. Внимание!!! – не перемешивать «Base ATF» механическим способом. Нанесение базы «Base ATF» Рекомендуется работать небольшими участками по 1-2 м2. Наносить кистью ATF. Мазки кисти должны быть короткими (5-8 см) и перекрывать друг друга. После того, как покрытие подсохнет и станет матовым, при слегка влажных и блестящих частичках наполнителя (~10-15 минут, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Может возникнуть необходимость увеличить время подсыхания.) гибким шпателем ATF легкими движениями, держа шпатель почти параллельно поверхности, растянуть белые частички, выделяя характерную фактуру ATF. Окончательное высыхание поверхности – через 24 часа. По окончании работы руки и инструмент очистить теплой водой с мылом |
| Изготовитель | ООО «Ирис Деко» E-mail: irisdeco@irisdeco.ru, http://www.irisdeco.ru |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов «Ирис Деко».

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Фирма «Ирис Деко» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.