## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALTA DECORACION

avila

| Тип | Декоративное многослойное покрытие с эффектом перламутрового свечения. Предоставляет возможность получения различных цветовых и фактурных решений. |
| --- | --- |
| Свойства и область применения | Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а так же старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки поверхности. |
| Технические характеристики |  |
| Состав | - Основа «Avila» (Авила) - эластичная водоразбавляемая масса на основе специальной акриловой дисперсии и натурального мраморного наполнителя. - Лак «Velato» (Велато) - водоразбавляемый акриловый прозрачный влагостойкий лак, колеруемый перламутровыми пигментами. |
| Расход (за 1 слой) | Основа «Avila» - 450-500 г/м2 (2-3 м2/кг) Лак «Velato» - 50-70 г/м2 (14-20 м2/кг); Практический расход зависит от цвета, метода нанесения, условий при нанесении, пористости и шероховатости поверхности |
| Стойкость к мокрому истиранию и мытью | Более 5000 циклов по DIN 53778. Окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой со щелочным моющим средством губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска. |
| ###### Токсичность | Экологически безопасная. не токсичная, применима для детских и лечебных учреждений, не содержит органических растворителей |
| Блеск | От полуглянцевого до высоко глянцевого – в зависимости от способа нанесения и последующей обработки |
| Разбавитель | вода |
| ###### Инструмент | Наносится специальным инструментом: -ракля из нержавеющей стали «Veneziano Inox» (Венециано Инокс) Рекомендуется использовать только оригинальный инструмент |
| Цвет | Белый. |
| Колеровка | Колеруется специальными колорантами Toner AD (Тонер АД). Допускается колеровка другими универсальными пигментными пастами. Фирма «Ирис Деко» не несёт ответственности за выцветание покрытий, произошедшее вследствие применения мало светостойких пигментов. Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять краску одной партии. |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления. Выдерживает до пяти циклов заморозки – разморозки. Внимание! не подвергать краску резкому размораживанию вблизи отопительных приборов. |
| Тара | Основа «Avila» - ведро - 5, 15, 25 кг Лак «Velato» - пластмассовое ведро - 0.8, 3.2 кг; |

avila

| ##### Инструкция по применению |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйная обработка, абразивная бумага). Поверхности ранее окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от отслаивающейся краски шпателем. Поверхность обработать шкуркой до полного удаления блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости обработать соответствующей грунтовкой. Поверхность должна быть ровной и гладкой, выравнивание рекомендуется производить финишной шпатлевкой «Plaster Exterior» или «Plaster Interior». Выровненные поверхности тщательно ошкурить наждачной бумагой до состояния идеальной гладкости и обработать грунтовкой «Grund». Применение грунтовок. При окраске бетонных, оштукатуренных, покрытых старой алкидной краской и других слабовпитывающих и мелящихся поверхностей рекомендуется нанесение укрепляющей грунтовки «Grund» в 1 слой. При окраске микропористых сильновпитывающих поверхностей (сухих шпатлевок, шпатлевок на гипсовой основе, гипсокартона, строительного гипса и т.п.) рекомендуется нанесение пропитывающей грунтовки «Sealer» в 1 слой. При высокой впитывающей способности поверхности рекомендуется наносить соответствующую грунтовку в 2-3 слоя методом «мокрый по мокрому» до полного исчезновения видимых следов повышенной впитываемости. |
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10ОС. Относительная влажность воздуха < 80 %. |
| Рекомендации по нанесению | Нанесение первого слоя Нанести белую или колерованную основу «Avila» при помощи ракли «Veneziano Inox» на всю поверхность равномерным слоем.. Нанесение второго слоя Нанести «Avila» на поверхность тонким слоем «насдир», создавая максимально гладкую поверхность . Нанесение третьего слоя(формирование рисунка) Не дожидаясь высыхания, по еще влажному второму слою, нанести «Avila» легкими мазками, оставляя рваную фактуру, т.о. формируя необходимый рисунок.. Фактура и рисунок покрытия определяются стилем мастера, характером мазков и применяемым инструментом. Нанесение финишного слоя(эффект перламутрового свечения) Через 24 часа после нанесения основы «Avila», нанести лак «Velato», предварительно отколеровав его специальным колорантом – «Toner AD»(золото, серебро, перламутры), придерживаясь указанных пропорций. Лак «Velato» наносится на поверхность раклей «Veneziano Inox» равномерным тонким слоем «насдир» . Работы рекомендуется производить участками по 0.5-1 м2, избегая создания правильных прямолинейных границ участков. Нанесение последующих слоев лака «Velato» При желании для создания многоцветных покрытий, после высыхания первого слоя «Velato» (6-8 часов), можно наносить еще несколько слоев лака другого цвета (с перерывом между слоями не менее 6 часов). По окончании работы руки и инструмент очистить теплой водой с мылом |
| Изготовитель | ООО «Ирис Деко» E-mail: irisdeco@irisdeco.ru, http://www.irisdeco.ru |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов «Ирис Деко».

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Фирма «Ирис Деко» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.