## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALTA DECORACION

GRAVA

ГРАВА

| Тип | Современное декоративное многослойное покрытие на основе специальной акриловой базы(клея), сухих частиц (флоков) и специального полиуретанового лака. Сочетание фантазии дизайнера, многообразия цветов и размеров частиц флокового покрытия - позволяет получить широкий спектр цветовых и фактурных эффектов. |
| --- | --- |
| Свойства и область применения | Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера в жилых, офисных и общественных помещениях. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а так же старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки поверхности. |
| Технические характеристики |  |
| Состав | - Специальная колеруемая акриловая база (клей). Обладает замедленным временем высыхания и увеличивает время открытой переработки материала, защищает поверхности от поражения грибками и бактериями. - Смесь разноцветных частиц акриловых полимеров различного размера. - Лак - водоразбавляемый полиуретановый или акриловый прозрачный влагостойкий. |
| Расход на готовое покрытие | Акриловая база(клей) - 200 - 300 г/м2 (3 – 5 м2 /кг) Флоки – 200 - 300 г/м2 (3 – 5 м2 /кг) Лак - 100-150 г/м2 (6-10 м2/кг); Практический расход зависит от размера флоков, метода нанесения клея и лака, условий при нанесении, пористости, шероховатости и рельефа поверхности |
| Стойкость к мокрому истиранию и мытью | Более 10000 циклов по DIN 53778 Окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой со щелочным моющим средством губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 2 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска. |
| ###### Токсичность | Экологически безопасное, не токсичное, применимо для детских и лечебных учреждений, не содержит органических растворителей |
| Блеск | Шелковисто-глянцевый |
| Разбавитель | Вода |
| ###### Инструмент | Наносится специальными инструментами: Акриловая база(клей) - валик «Antigota» (Антигота), средней длины ворса Флоки – специальный распылитель с компрессом низкого давления Лак – валик «Veluer» (Велюр) -другие специальные валики, кисти, щетки, краскораспылитель Рекомендуется применение только оригинальных инструментов |
| Колеровка | Акриловая база(клей) может колероваться специальными колорантами Toner AD (Тонер АД) в зависимости от цвета флоков. Допускается колеровка другими универсальными пигментными пастами. Фирма «Ирис Декор» не несёт ответственности за выцветание покрытий, произошедшее вследствие применения мало светостойких пигментов. |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления. Акриловая база(клей)» выдерживает до пяти циклов заморозки – разморозки. Не подвергать краску резкому размораживанию вблизи отопительных приборов. Внимание! Лак - не морозостойкий! |
| Тара | Акриловая база(клей) - пластмассовое ведро – 1 кг,5 кг; Флоки – 1кг; 5кг. Лак - пластмассовое ведро –1 кг, 3 кг. |

GRAVA

ГРАВА

| ##### Инструкция по применению |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйная обработка, абразивная бумага). Поверхности ранее окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от отслаивающейся краски шпателем Поверхность обработать шкуркой до полного удаления блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости обработать соответствующей грунтовкой. Поверхность должна быть ровной и гладкой, выравнивание рекомендуется производить финишной шпатлевкой «Plaster Exterior» или «Plaster Interior», при необходимости перед шпатлеванием обработать соответствующей грунтовкой. Выровненные поверхности тщательно ошкурить наждачной бумагой до состояния идеальной гладкости и обработать грунтовкой «Grund». Применение грунтовок. При окраске бетонных, оштукатуренных и других слабовпитывающих и мелящихся поверхностей рекомендуется нанесение укрепляющей грунтовки «Grund» в 1 слой. При окраске микропористых сильновпитывающих поверхностей (сухих шпатлевок, шпатлевок на гипсовой основе, гипсокартона, строительного гипса и т.п.) рекомендуется нанесение пропитывающей грунтовки «Sealer» в 1 слой. При высокой впитывающей способности поверхности рекомендуется наносить соответствующую грунтовку в 2-3 слоя методом «мокрый по мокрому» до полного исчезновения видимых следов повышенной впитываемости. |
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10ОС. Относительная влажность воздуха < 80 %. Перед началом работ пол необходимо закрыть пленкой, т.к.частицы, которые осыпаются при нанесении, необходимо собирать и использовать далее. |
| Рекомендации по нанесению | Непосредственно перед применением материалы необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить холодной водой на 5-10% . Не превышать пропорции разведения. Внимание! Нанесение 1-го и 2-го слоев покрытия производится одновременно и сразу 2-мя мастерами. Нанесение 1-го слоя, акриловой базы (клея) Нанести белую или колерованную акриловую базу(клей) валиком «Antigota» ровным толстым слоем на всю поверхность в один слой. Внимание! Не дожидаясь высыхания акриловой базы (практически одновременно с ее нанесением) начать нанесение флоков. Нанесение 2-го слоя, флоков Распылять флоки на влажную базу(клей) до полного насыщения поверхности при помощи специального пистолета. Рекомендуемое давление сжатого воздуха 2-3 атмосферы с постоянным расходом. Начинать нанесение снизу вверх, совершая медленные круговые и перекрестные движения пистолетом. Рекомендуемое расстояние пистолета от окрашиваемой поверхности 40-50 см. Незакрепившиеся и упавшие флоки необходимо собрать и использовать вторично. Нанесение 3-го слоя, лака После полного высыхания базы(клея), не менее 12 часов, с нанесенными на его поверхность флоками, необходимо счистить жесткой щеткой незакрепившиеся частицы флоков и нанести финишный слой лака валиком «Veluer» и кистью в труднодоступных местах. По окончании работы руки и инструмент очистить теплой водой с мылом |
| Изготовитель | ООО «Ирис Деко» E-mail: irisdeco@irisdeco.ru, http:// www.irisdeco.ru |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов «Ирис Деко».

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Фирма «Ирис Деко» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.