## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALTA DECORACION

Marbles

Марблес – эффект муаровой ткани

| Тип | Декоративное многослойное покрытие для внутренней отделки помещений. Позволяет создавать эффект муаровой ткани. Сочетание особых свойств материала и специальных инструментов позволяет создавать множество декоративных эффектов. Отличается простотой нанесения. |
| --- | --- |
| Свойства и область применения | Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а так же старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки поверхности. |
| Технические характеристики |  |
| Состав | - Грунт-краска «Imprima» - полуглянцевая водоразбавляемая краска с высокой укрывистостью. Увеличивает время открытой переработки материала, защищает поверхности от поражения грибками и бактериями. - Основа «Marbles» - водоразбавляемая краска на основе специальной акриловой дисперсии и натурального мраморного наполнителя. Может наноситься без воска; - Воск «Cera» - полусинтетический воск, для придания блеска и защиты от влаги |
| Расход на готовое покрытие | Грунт-краска «Imprima» - 100 - 150 г/м2 (6 – 10 м2 /кг) Основа «Marbles» - 600 г/м2 (1,6 м2/кг); Воск «Cera» - 50-75 г/м2 (13-20 м2/кг); Практический расход зависит от цвета, метода нанесения, условий при нанесении, пористости и рельефа поверхности |
| Влагостойкость | Высокая, в том числе во влажных помещениях (ванные, кухни) |
| Стойкость к мокрому истиранию и мытью | Более 2000 циклов по DIN 53778 без применения воска «Cera» Окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой со щелочным моющим средством губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска. |
| ###### Токсичность | Экологически безопасное, не токсичное, применимо для детских и лечебных учреждений, не содержит органических растворителей |
| Блеск | От полуматового до полуглянцевого – в зависимости от способа нанесения и последующей обработки |
| Разбавитель | Грунт-краска «Imprima», Основа «Marbles» - вода; Воск «Cera» - не разбавляется |
| ###### Инструмент | Наносится специальными инструментами или их сочетанием: -валик «Antigota» (Антигота) -ракля из нержавеющей стали «Veneziano Inox» (Венециано Инокс) -шпатель из нержавеющей стали «Especial» (Эспесиал) -рукавица из шерсти «Manopla» (Манопла) -валик «Veneziano» (Венециано) -тампон «Veneziano» (Венециано) -пластиковый шпатель «Triangular» (Триангулар) или «Pentagonal» (Пентагонал). Рекомендуется применение только оригинальных инструментов |
| Цвет | Белый. |
| Колеровка | Колеруется специальными колорантами Toner AD (Тонер АД). Допускается колеровка другими универсальными пигментными пастами. Фирма «Ирис Декор» не несёт ответственности за выцветание покрытий, произошедшее вследствие применения мало светостойких пигментов. Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять краску одной партии. В случае если приходится применять краски разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой парий (1:1) |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяца с момента изготовления. Выдерживает до пяти циклов заморозки – разморозки. Внимание! не подвергать краску резкому размораживанию вблизи отопительных приборов. |
| Тара | Грунт-краска «Imprima» - ведро - 5, 13, 20 кг; Декоративное покрытие «Marbles» - ведро - 5, 15, 25 кг; Воск «Cera»: металлическая банка - 0,5 и 3 кг |

Marbles

Марблес – эффект муаровой ткани

| ##### Инструкция по применению |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйная обработка, абразивная бумага). Поверхности ранее окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от отслаивающейся краски шпателем. Поверхность обработать шкуркой до полного удаления блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости обработать соответствующей грунтовкой. Поверхность должна быть ровной и гладкой, выравнивание рекомендуется производить финишной шпатлевкой «Plaster Exterior» или «Plaster Interior». Выровненные поверхности тщательно ошкурить наждачной бумагой до состояния идеальной гладкости и обработать грунтовкой «Grund». При необходимости, для достижения оптической однородности поверхности, перед нанесением основы «Marbles» рекомендуется окрасить поверхность в один слой краской «Interior», колерованной в один тон с декоративным покрытием. Применение грунтовок. При окраске бетонных, оштукатуренных, покрытых старой алкидной краской и других слабовпитывающих и мелящихся поверхностей рекомендуется нанесение укрепляющей грунтовки «Grund» в 1 слой. При окраске микропористых сильновпитывающих поверхностей (сухих шпатлевок, шпатлевок на гипсовой основе, гипсокартона, строительного гипса и т.п.) рекомендуется нанесение пропитывающей грунтовки «Sealer» в 1 слой. При высокой впитывающей способности поверхности рекомендуется наносить соответствующую грунтовку в 2-3 слоя методом «мокрый по мокрому» до полного исчезновения видимых следов повышенной впитываемости. |
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10ОС. Относительная влажность воздуха < 80 %. |
| Рекомендации по нанесению | Непосредственно перед применением материалы необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить холодной водой на 5% . Не превышать пропорции разведения. Нанесение грунт-краски - «Imprima» Нанести белую или колерованную грунт-краску «Imprima» валиком «Antigota» ровным слоем на всю поверхность в 1-2 слоя. Внимание! Окрашенная поверхность должна быть гладкой. Сушка между слоями 2-4 часа. Нанесение первого слоя – «Marbles» Нанесение краски можно начинать через 6-8 часов после нанесения грунт-краски «Imprima. Нанести белую или колерованную основу «Marbles» валиком «Antigota» на всю поверхность в 1 слой. Нанесение второго слоя – создание рисунка Второй слой нанести через 6-8 часов валиком «Antigota» на выбранный участок. До высыхания материала поверхность обработать специальным инструментом для создания рисунка, характер которого зависит от применяемого инструмента, техники нанесения и фантазии мастера. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7–1,0 м2. Во избежание появления видимых стыков не рекомендуется оставлять прямолинейные границы между участками. Для создания многоцветных покрытий возможно нанесение третьего и более слоев материала колерованного в разные оттенки, с интервалом не менее 4 часов между слоями. Финишная обработка После полного высыхания последнего слоя (8-12 часов), поверхность ошкурить наждачной бумагой №0 и затереть раклей «Veneziano Inox», с сильным нажимом, до проявления рисунка и глянца. Раклю держать почти параллельно поверхности. При появлении темных пятен увеличить время высыхания до 24 часов. По окончании работы руки и инструмент очистить теплой водой с мылом. Дополнительная обработка Для увеличения блеска, придания глубины цвета и водоотталкивающих свойств, рекомендуется нанесение финишного слоя воска «Cera». Воск наносится шпателем или раклей тонким слоем «насдир» и равномерно растирается тряпкой без ворса. |
| Изготовитель | ООО «Ирис Деко» E-mail: irisdeco@irisdeco.ru, http:// www.irisdeco.ru |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов «Ирис Деко».

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Фирма «Ирис Деко» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.