## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALTA DECORACION

NEVADA

НЕВАДА – эффект природного камня

| Тип | Декоративное рельефное покрытие, создающее эффект природного натурального камня. Легко наносится, дает возможность получения целого ряда декоративных эффектов – от «классики» до «авангарда». Материал очень пластичен и имеет большое открытое время переработки. Необходимый эффект достигается сочетанием рельефной основы и белого (полупрозрачного) финишного покрытия. |
| --- | --- |
| Свойства и область применения | Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера в жилых, офисных и общественных помещениях. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а так же старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки поверхности. Не требует идеального выравнивания стен – скрывает мелкие и средние дефекты, неровности и.т.д. |
| Технические характеристики |  |
| Состав | 1.Грунт-краска «Imprima» - полуглянцевая водоразбавляемая краска с высокой укрывистостью. Увеличивает время открытой переработки материала, защищает поверхности от поражения грибками и бактериями. 2.Основа «Nevada» - готовая к употреблению водоразбавляемая паста на основе акриловой дисперсии и природного наполнителя. 3. «Cera» (Cера) – белый полусинтетический воск, для придания специального декоративного эффекта и защиты от влаги. |
| Расход на готовое покрытие | Грунт-краска «Imprima» - 100 - 150 г/м2 (6 – 10 м2 /кг) Основа «Nevada» - 600 -700 г/м2 (1,4 -1,6 м2/кг); «Cera» - 100-150 г/м2 (7-10 м2/кг); Практический расход зависит от цвета, метода нанесения, условий при нанесении, пористости и рельефа поверхности |
| Максимальная толщина нанесения (за 1 слой) | 3 мм |
| Стойкость к мокрому истиранию и мытью | Более 2000 циклов по DIN 53778 Окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой со щелочным моющим средством губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска. |
| ###### Токсичность | Экологически безопасное, не токсичное, применимо для детских и лечебных учреждений, не содержит органических растворителей |
| Блеск | Полуматовый |
| Разбавитель | Вода. Разбавление не допускается |
| ###### Инструмент | Наносится специальными инструментами: -валик «Velur» (Велюр) -валик «Antigota» (Антигота) -пластиковый шпатель Рекомендуется применение только оригинальных инструментов |
| Колеровка | «NEVADA» - При выборе цвета рекомендуем пользоваться цветовой таблицей «Alta Decorasion» и использовать только оригинальные колеровочные пасты «Toner AD» (Тонер АД). Для колеровки рекомендуется придерживаться пропорций, указанных в каталоге. Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять краску одной партии. В случае если приходится применять краски разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой парий (1:1) |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления. Выдерживает до пяти циклов заморозки – разморозки. Внимание! не подвергать краску резкому размораживанию вблизи отопительных приборов. |
| Тара | Грунт-краска «Imprima» - ведро - 5, 13, 20 кг; Основа «Nevada» - пластмассовое ведро - 5, 15, 30 кг; Воск «Cera» - металлическая банка – 0,5; 3 кг; |

NEVADA

НЕВАДА – эффект природного камня

| ##### Инструкция по применению |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйная обработка, абразивная бумага). Поверхности ранее окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от отслаивающейся краски шпателем. Поверхность обработать шкуркой до полного удаления блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости обработать соответствующей грунтовкой. При наличии значительных неровностей, поверхность выровнять качественной финишной шпатлевкой «Plaster Interior», при необходимости перед шпатлеванием поверхность обработать соответствующей грунтовкой. Выровненные поверхности ошкурить наждачной бумагой и обработать грунтовкой «Grund». Применение грунтовок. При окраске бетонных, оштукатуренных, покрытых старой алкидной краской и других слабовпитывающих и мелящихся поверхностей рекомендуется нанесение укрепляющей грунтовки «Grund» в 1 слой. При окраске микропористых сильновпитывающих поверхностей (сухих шпатлевок, шпатлевок на гипсовой основе, гипсокартона, строительного гипса и т.п.) рекомендуется нанесение пропитывающей грунтовки «Sealer» в 1 слой. При высокой впитывающей способности поверхности рекомендуется наносить соответствующую грунтовку в 2-3 слоя методом «мокрый по мокрому» до полного исчезновения видимых следов повышенной впитываемости. |
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10ОС. Относительная влажность воздуха <80%. |
| Рекомендации по нанесению | Непосредственно перед применением материалы необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить холодной водой на 5-10% . Не превышать пропорции разведения. Воск «CERA» не разбавляется. Нанесение первого слоя - «Imprima» Нанести белую грунт-краску «Imprima» валиком «Velur» ровным слоем на всю поверхность в 1-2 слоя. Внимание! Окрашенная поверхность должна быть гладкой и однотонной. Сушка между слоями 2-4 часа. Колеровка и нанесение основы «Nevada» Влить выбранный колорант – «Toner AD» в основу «Nevada» и тщательно перемешать миксером. Нанести валиком “Antigota”основу «Nevada», равномерно распределяя ее по поверхности, при этом необходимо добиться фактуры «мелкая шуба». Толщина слоя должна быть в пределах 1-3 мм. Примерно через 15-20 минут загладить слегка влажную фактуру (объемный рисунок) пластиковым шпателем, при этом рисунок не должен размываться, в этом случае надо увеличить время подсыхания фактуры «мелкая шуба». Характер рисунка зависит от величины инструмента, техники нанесения и фантазии мастера. Работы рекомендуется производить участками по 0,7-1,5 м2. По мере приобретения навыков нанесения, площадь участка, на котором ведется работа, можно увеличивать. Нанесение воска «Cera». Нанесение покрытия можно начинать не ранее, чем через 24 часа после окончания работы с основой «Nevada», при условии полного высыхания поверхности. Нанести воск «CERA» тонким слоем пластиковым шпателем равномерными движениями, в одном или нескольких направлениях. В зависимости от направления движения и прикладываемого усилия, рельеф основы проявляется в большей или меньшей степени. По окончании работы руки и инструмент отмываются теплой водой с мылом |
| Изготовитель | ООО «Ирис Деко» E-mail: irisdeco@irisdeco.ru, http://www.irisdeco.ru |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов «Ирис Деко».

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Фирма «Ирис Деко» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.