## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALTA DECORACION

Palladio

Палладио - «Венецианская штукатурка»

| Тип | Декоративное многослойное покрытие, имитирующее фактуру ценных пород итальянского мрамора. Предоставляет возможность получения различных цветовых и художественных композиций. |
| --- | --- |
| Свойства и область применения | Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а так же старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки поверхности. |
| Технические характеристики |  |
| Состав | - Основа «Palladio» - эластичная водоразбавляемая масса на основе специальной акриловой дисперсии и натурального мраморного наполнителя. - Воск «Cera» - полусинтетический воск, для придания блеска и защиты от влаги |
| Расход (за 1 слой) | Основа «Palladio» - 130-160 г/м2 (6-8 м2/кг) Воск «Cera» - 50-75 г/м2 (13-20 м2/кг) Практический расход зависит от цвета, метода нанесения, условий при нанесении, пористости и шероховатости поверхности |
| Влагостойкость | Очень высокая, в том числе в помещениях с очень высокой влажностью (ванные, парилки), при точном следовании технологии нанесения |
| Стойкость к мокрому истиранию и мытью | Более 5000 циклов по DIN 53778. Окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой со щелочным моющим средством губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска. |
| ###### Токсичность | Экологически безопасная. не токсичная, применима для детских и лечебных учреждений, не содержит органических растворителей |
| Блеск | От полуглянцевого до высоко глянцевого – в зависимости от способа нанесения и последующей обработки |
| Разбавитель | Основа «Palladio» - вода; Воск «Cera» - не разбавляется |
| ###### Инструмент | Наносится специальным инструментом: -ракля из нержавеющей стали «Veneziano Inox» (Венециано Инокс) -шпатель из нержавеющей стали «Especial» (Эспесиал) -рукавица из шерсти «Manopla» (Манопла) Рекомендуется использовать только оригинальный инструмент |
| Цвет | Белый. |
| Колеровка | Колеруется универсальными пигментными пастами Monicolor Avanti в 10000 оттенков по картам RAL, NCS, Monicolor Nova, Московская Палитра. Допускается колеровка другими универсальными пигментными пастами или пастами для водно-дисперсионных красок. Фирма «Ирис Декор» не несёт ответственности за выцветание покрытий, произошедшее вследствие применения мало светостойких пигментов. Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять краску одной партии. В случае если приходится применять краски разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой парий (1:1) |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления. Выдерживает до пяти циклов заморозки – разморозки. Внимание! не подвергать краску резкому размораживанию вблизи отопительных приборов. |
| Тара | Основа «Palladio» - ведро - 5, 15, 25 кг Воск «Cera»: металлическая банка - 0,5 и 3,0 кг |

PALLADIO

Палладио - «Венецианская штукатурка»

| ##### Инструкция по применению |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйная обработка, абразивная бумага). Поверхности ранее окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от отслаивающейся краски шпателем. Поверхность обработать шкуркой до полного удаления блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости обработать соответствующей грунтовкой. Поверхность должна быть ровной и гладкой, выравнивание рекомендуется производить финишной шпатлевкой «Plaster Exterior» или «Plaster Interior». Выровненные поверхности тщательно ошкурить наждачной бумагой до состояния идеальной гладкости и обработать грунтовкой «Grund». Применение грунтовок. При окраске бетонных, оштукатуренных, покрытых старой алкидной краской и других слабовпитывающих и мелящихся поверхностей рекомендуется нанесение укрепляющей грунтовки «Grund» в 1 слой. При окраске микропористых сильновпитывающих поверхностей (сухих шпатлевок, шпатлевок на гипсовой основе, гипсокартона, строительного гипса и т.п.) рекомендуется нанесение пропитывающей грунтовки «Sealer» в 1 слой. При высокой впитывающей способности поверхности рекомендуется наносить соответствующую грунтовку в 2-3 слоя методом «мокрый по мокрому» до полного исчезновения видимых следов повышенной впитываемости. |
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10ОС. Относительная влажность воздуха < 80 %. |
| Рекомендации по нанесению | Непосредственно перед применением материал необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить холодной водой на 5-15% . Не превышать пропорции разведения. Нанесение первого слоя Нанести белую или колерованную основу «Palladio» при помощи ракли «Veneziano Inox» на всю поверхность равномерным слоем, используя движения ракли в различных направлениях. Нанесение последующих слоев Нанести «Palladio» на поверхность тонким слоем короткими или длинными мазками, формируя рисунок. Фактура и рисунок определяются стилем мастера, характером мазков и применяемым инструментом. Следующие слои наносить с перерывом в 1,5-2 часа. Допускается нанесение до 10 слоев материала. Металлизация После полного высыхания последнего слоя (8-12 часов), поверхность затереть раклей «Veneziano Inox», с сильным нажимом, до проявления рисунка и глянца. Раклю держать почти параллельно поверхности. При появлении темных пятен увеличить время высыхания до 24 часов. По окончании работы руки и инструмент вымыть теплой водой с мылом. Финишная обработка Для увеличения блеска, придания глубины цвета и водоотталкивающих свойств, нанести финишный слой воска «Cera» шпателем или раклей очень тонким слоем. При отделке помещений с повышенной влажностью воск «Cera» наносить в 2-3 слоя с промежутками между слоями не менее 12 часов. Полировку произвести после полного впитывания воска (около 24 часов) рукавицей «Manopla» до появления равномерного блеска, при более интенсивной обработке можно достичь «зеркального» блеска. |
| Изготовитель | ООО «Ирис Деко» E-mail: irisdeco@irisdeco.ru, http://www.irisdeco.ru |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов «Ирис Деко».

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Фирма «Ирис Деко» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.