## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALTA DECORACION

Patina

Патина – старые стены

| Тип | Декоративное рельефное покрытие, создающее эффект стен старинного европейского дома. Легко наносится, дает возможность получения целого ряда декоративных эффектов – от «классики» до «авангарда». Материал очень пластичен и имеет большое открытое время переработки. Эффект старинных стен достигается сочетанием рельефной основы и цветного лессирующего (полупрозрачного) финишного покрытия. |
| --- | --- |
| Свойства и область применения | Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера в жилых, офисных и общественных помещениях. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а так же старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки поверхности. Не требует идеального выравнивания стен – скрывает мелкие и средние дефекты, неровности и.т.д. |
| Технические характеристики |  |
| Состав | - Основа «Patina» - готовая к нанесению водоразбавляемая паста на основе акриловой дисперсии и специальных наполнителей. - «Barniz» (Барнис) - водоразбаляемое акриловое прозрачное влагостойкое колеруемое покрытие. |
| Расход на готовое покрытие | Основа «Patina» - 900 г/м2 (1,1 м2/кг); «Barniz» - 100-150 г/м2 (7-10 м2/кг); Практический расход зависит от цвета, метода нанесения, условий при нанесении, пористости и рельефа поверхности |
| Максимальная толщина нанесения | 2 мм |
| Стойкость к мокрому истиранию и мытью | Выдерживает влажную уборку Уход за окрашенными поверхностями можно проводить влажной губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска. |
| ###### Токсичность | Экологически безопасное, не токсичное, применимо для детских и лечебных учреждений, не содержит органических растворителей |
| Блеск | От полуматового до полуглянцевого |
| Разбавитель | Вода. |
| ###### Инструмент | Наносится специальными инструментами: -ракля «PVC» (ПВХ) -специальная губка «Esponja Vegetal» (Эспонха Вегетал) Рекомендуется применение только оригинальных инструментов |
| Колеровка | «Barniz» - При выборе цвета рекомендуем пользоваться цветовой таблицей «Alta Decorasion» и использовать только оригинальные колеровочные пасты «Toner AD» (Тонер АД). Для колеровки рекомендуется придерживаться пропорций, указанных в каталоге. Для получения белее или менее насыщенных оттенков допускается изменять пропорцию при колеровке, но не более 100 мл колоранта «Toner AD» на банку «Barniz» 0,8 кг. |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления. Выдерживает до пяти циклов заморозки – разморозки. Внимание! не подвергать краску резкому размораживанию вблизи отопительных приборов. |
| Тара | Основа «Patina» - пластмассовое ведро - 5, 15, 30 кг; Финишное покрытие «Barniz» (лак) - пластмассовое ведро - 0.8, 3,2 кг; |

Patina

Патина

| ##### Инструкция по применению |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйная обработка, абразивная бумага). Поверхности ранее окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от отслаивающейся краски шпателем. Поверхность обработать шкуркой до полного удаления блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости обработать соответствующей грунтовкой. При наличии значительных неровностей, поверхность выровнять качественной финишной шпатлевкой «Plaster Interior», при необходимости перед шпатлеванием поверхность обработать соответствующей грунтовкой. Выровненные поверхности ошкурить наждачной бумагой и обработать грунтовкой «Grund». Применение грунтовок. При окраске бетонных, оштукатуренных, покрытых старой алкидной краской и других слабовпитывающих и мелящихся поверхностей рекомендуется нанесение укрепляющей грунтовки «Grund» в 1 слой. При окраске микропористых сильновпитывающих поверхностей (сухих шпатлевок, шпатлевок на гипсовой основе, гипсокартона, строительного гипса и т.п.) рекомендуется нанесение пропитывающей грунтовки «Sealer» в 1 слой. При высокой впитывающей способности поверхности рекомендуется наносить соответствующую грунтовку в 2-3 слоя методом «мокрый по мокрому» до полного исчезновения видимых следов повышенной впитываемости. |
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10ОС. Относительная влажность воздуха <80%. |
| Рекомендации по нанесению | Непосредственно перед применением материалы необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить холодной водой не более 5% и тщательно перемешать . Не превышать пропорции разведения. Нанесение основы «Patina» Материал нанести широкой плоской раклей из ПВХ, не стараясь выравнивать поверхность. Толщина слоя должна быть в пределах 1-4 мм. Работы рекомендуется производить участками по 0,7-1,5 м2. Сразу после этого сформируйте фактуру (объемный рисунок) на поверхности. Характер рисунка зависит от вашего вкуса. Широкие редкие мазки образуют более «спокойную» фактуру. Частые и мелкие – более декоративную и эффектную. По мере приобретения навыков нанесения, площадь участка, на котором ведется работа, можно увеличивать. Колеровка «Barniz». Влить выбранный колорант – «Toner AD» в лак «Barniz» и тщательно перемешать. При колеровке рекомендуется придерживаться указанных ранее пропорций. Нанесение «Barniz». Нанесение финишного покрытия можно начинать не ранее, чем через 24 часа после окончания работы с основой «Patina». Лак втирать специальной губкой «Esponja Vegetal», легкими равномерными движениями, в одном или нескольких направлениях. В зависимости от направления движения и прикладываемого усилия, рельеф основы проявляется в большей или меньшей степени. Дополнительная обработка: При желании можно придать покрытию больший глянец и увеличить его устойчивость к воздействию влаги. Для этого нанести тонким слоем прозрачный «Barniz» на высохшее покрытие губкой «Esponja Vegetal». По окончании работы руки и инструмент отмываются теплой водой с мылом |
| Изготовитель | ООО «Ирис Деко» E-mail: irisdeco@irisdeco.ru, http://www.irisdeco.ru |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов «Ирис Деко».

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Фирма «Ирис Деко» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.