## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALTA DECORACION

Velato

Велато – «воздушная акварель»

| Тип | Современное декоративное многослойное покрытие на основе акриловых полимеров. Сочетание фантазии дизайнера, лессирующего (полупрозрачного) финишного покрытия и различных инструментов - позволяет получить практически неограниченный спектр цветовых и фактурных эффектов – от воздушной акварельной росписи до атласной или бархатной драпировки. |
| --- | --- |
| Свойства и область применения | Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера в жилых, офисных и общественных помещениях. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а так же старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки поверхности. |
| Технические характеристики |  |
| Состав | - Грунт-краска «Imprima» (Имприма) - полуглянцевая водоразбавляемая краска с высокой укрывистостью. Увеличивает время открытой переработки материала, защищает поверхности от поражения грибками и бактериями. - Лак «Velato» (Велато) - водоразбаляемый акриловый прозрачный влагостойкий колеруемый лак. |
| Расход на готовое покрытие | Грунт-краска «Imprima» - 100 - 150 г/м2 (6 – 10 м2 /кг) Лак «Velato» - 70-100 г/м2 (8-12 м2/кг); Практический расход зависит от цвета, метода нанесения, условий при нанесении, пористости, шероховатости и рельефа поверхности |
| Стойкость к мокрому истиранию и мытью | Более 5000 циклов по DIN 53778 Окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой со щелочным моющим средством губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска. |
| ###### Токсичность | Экологически безопасное, не токсичное, применимо для детских и лечебных учреждений, не содержит органических растворителей |
| Блеск | От полуматового (Velato-matt) до глянцевого (Velato-brill) |
| Разбавитель | вода |
| ###### Инструмент | Наносится специальными инструментами, в зависимости от фактуры и рисунка: -валик «Antigota» (Антигота) -специальные рукавицы «Nubes» (Нубес) или «Veladurаs» (Веладурас) -валик, талоча или тампон «Veneziano» (Венециано) -валики «Plastex» (Пластекс) и «Pieltex» (Пиелтекс) -пластиковый шпатель «Triangular» (Триангулар) или «Pentagonal» (Пентагонал). -ракля «Veneziano Inox» (Венециано Инокс) -другие специальные валики, кисти, щетки, краскораспылитель Рекомендуется применение только оригинальных инструментов |
| Колеровка | Колеруется специальными колорантами Toner AD (Тонер АД). Допускается колеровка другими универсальными пигментными пастами. Фирма «Ирис Декор» не несёт ответственности за выцветание покрытий, произошедшее вследствие применения мало светостойких пигментов. Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять краску одной партии. В случае если приходится применять краски разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой парий (1:1) |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления. Выдерживает до пяти циклов заморозки – разморозки. Внимание! не подвергать краску резкому размораживанию вблизи отопительных приборов. |
| Тара | Грунт-краска «Imprima» - пластмассовое ведро - 5, 13, 20 кг; Лак «Velato» - пластмассовое ведро - 0.8, 3.2 кг; |

Velato

Велато

| ##### Инструкция по применению |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйная обработка, абразивная бумага). Поверхности ранее окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от отслаивающейся краски шпателем Поверхность обработать шкуркой до полного удаления блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости обработать соответствующей грунтовкой. Поверхность должна быть ровной и гладкой, выравнивание рекомендуется производить финишной шпатлевкой «Plaster Exterior» или «Plaster Interior», при необходимости перед шпатлеванием обработать соответствующей грунтовкой. Выровненные поверхности тщательно ошкурить наждачной бумагой до состояния идеальной гладкости и обработать грунтовкой «Grund». Применение грунтовок. При окраске бетонных, оштукатуренных и других слабовпитывающих и мелящихся поверхностей рекомендуется нанесение укрепляющей грунтовки «Grund» в 1 слой. При окраске микропористых сильновпитывающих поверхностей (сухих шпатлевок, шпатлевок на гипсовой основе, гипсокартона, строительного гипса и т.п.) рекомендуется нанесение пропитывающей грунтовки «Sealer» в 1 слой. При высокой впитывающей способности поверхности рекомендуется наносить соответствующую грунтовку в 2-3 слоя методом «мокрый по мокрому» до полного исчезновения видимых следов повышенной впитываемости. |
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10ОС. Относительная влажность воздуха < 80 %. |
| Рекомендации по нанесению | Непосредственно перед применением материалы необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить холодной водой на 5-10% . Не превышать пропорции разведения. Нанесение грунт-краски «Imprima» Нанести белую или колерованную грунт-краску «Imprima» валиком «Antigota» ровным слоем на всю поверхность в 1-2 слоя. Внимание! Окрашенная поверхность должна быть гладкой. Сушка между слоями 2-4 часа. Колеровка лака «Velato» Через 6-8 часов после нанесения краски «Imprima», влить выбранный колорант – «Toner AD» в лак «Velato» и тщательно перемешать. При колеровке рекомендуется придерживаться указанных ранее пропорций. Формирование рисунка Нанести лак «Velato» на поверхность с помощью специального инструмента, формируя рисунок. Материал позволяет, используя различные инструменты и техники, создавать на поверхности практически неограниченное количество рисунков и фактур. Работы рекомендуется производить участками по 0.5-1 м2, избегая создания правильных прямолинейных границ участков. Нанесение последующих слоев лака «Velato» При желании для создания многоцветных покрытий, после высыхания первого слоя «Velato» (6-8 часов), можно наносить еще несколько слоев лака другого цвета (с перерывом между слоями не менее 6 часов). По окончании работы руки и инструмент очистить теплой водой с мылом |
| Изготовитель | ООО «Ирис Деко» E-mail: irisdeco@irisdeco.ru, http:// www.irisdeco.ru |

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов «Ирис Деко».

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Фирма «Ирис Деко» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.